招标文件第二章采购项目及技术要求三、采购清单及要求中 “2.技术要求的内容”更正为：

2.技术要求

| 名称 | 性能、标准、技术参数 |
| --- | --- |
| 布帘1 | 面料： 1、成分：100%聚酯纤维，检测标准FZ/T01057-2007。（提供检测报告） 2、单位面积克重：≥200g/㎡，检测标准GB/T4669-2008。（提供检测报告） 3、织物密度：经密≥650根/10cm，纬密≥200根/10cm，检测标准GB/T4668-1995（提供检测报告） 4、甲醛含量：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类），检测标准GB/T2912.1-2009。（提供检测报告） 5、可分解致癌芳香胺染料：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》禁用标准,检测标准GB/T17592-2011。（提供检测报告） 6、PH值：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类）,检测标准GB/T7573-2009。（提供检测报告） 7、异味：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，实测无异味,检测标准GB18401-2010。（提供检测报告） 8、阻燃标准：水洗最低标准5次（不包含5次）后检测符合GB8624-2012 B1级，符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014，经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。（提供检测报告） 9、耐皂洗色牢度：符合≥4级,检测标准GB/T12490-2014。（提供检测报告） 10、耐水色牢度：符合≥4级，检测标准GB/T5713-2013。（提供检测报告） 11、耐干摩擦色牢度：符合≥4级,检测标准GB/T3920-2008。（提供检测报告） 12、耐湿摩擦色牢度：符合≥4级,检测标准GB/T3920-2008。（提供检测报告） |
| 布帘2 | 面料： 1、成分：100%聚酯纤维，检测标准FZ/T01057-2007。（提供检测报告） 2、织物密度及纱线线密度：经密≥1000根/10cm，纬密≥300根/10cm；经纱≥18tex160den，纬纱1≥37tex340den，纬纱2≥220tex2000den，检测标准GB/T4668-1995、GB/T29256.5-2012。（提供检测报告） 3、环保要求：符合绿色产品GB/T35611-2017(直接接触皮肤类或以上标准婴幼儿用品类）标准（邻苯二甲酸脂总量、致敏染料、重金属(原子吸收分光光度法）、重金属（电感耦合等离子体原子发射光谱法）、六价铬含量、含氯酚、邻苯基苯酚、氯化苯和氯化甲苯、总铅和总镉的含量)。（提供检测报告） 4、挥发性物质（mg/㎡）：未检出有以下挥发性物质//氯乙烯、1，3-丁二烯、乙烯基环己烯、苯乙烯、4-苯基环己烯，检测标准GB/T24281-2009。（提供检测报告） 5、抗菌性能（吸收法）洗涤20次以上：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥90%，检测标准GB/T20944.2-2007。（提供检测报告） 6、石棉纤维：未检出，检测标准FZ/T01057-2007。（提供检测报告） 7、阻燃标准：水洗最低标准5（不包含5次）次后检测符合GB8624-2012 B1级，符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014，经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。（提供检测报告） 8、安全性能：甲醛含量：≤300mg/kg，可分解致癌芳香胺染料：禁用，PH值：4.0-9.0，无异味，检测标准GB/T2912.1-2009，GB/T17592-2011，GB/T7573-2009，GB/T7573-2009。 9、色牢度：耐皂洗、耐水、耐干（湿）摩擦色牢度≥4级，检测标准GB/T3921-2008，GB/T5713-2013，GB/T3920-2008。 10、单位面积克重：≥200g/㎡，检测标准GB/T4669-2008。 11、防霉性能：≤1级。符合GB/T24346-2009。（提供检测报告） |
| 布帘3 | 面料： 1、成分：100%聚酯纤维，检测标准FZ/T01057-2007。（提供检测报告） 2、织物密度及纱线线密度：经密≥680根/10cm，纬密≥300根/10cm；经纱≥17tex150den,纬纱1≥34tex300den,纬纱2≥34tex300den,检测标准GB/T4668-1995、GB/T29256.5-2012。（提供检测报告） 3、环保要求：符合绿色产品GB/T35611-2017(直接接触皮肤类或以上标准婴幼儿用品类）标准（邻苯二甲酸脂总量、致敏染料、重金属(原子吸收分光光度法）、重金属（电感耦合等离子体原子发射光谱法）、六价铬含量、含氯苯酚、邻苯基苯酚、氯化苯和氯化甲苯、总铅和总镉的含量)。（提供检测报告） 4、消臭性能（%）：浓度减少率，硫化氢≥1.5，甲硫醇≥8，氨气≥45，醋酸≥55。检测标准GB/T33610.2-2017。（提供检测报告） 5、污染物去除率（%）：甲醛≥20，苯≥50，甲苯≥60，二甲苯≥75。检测标准QB/T2761-2006。（提供检测报告） 6、抗菌性能（吸收法）洗涤40次以上：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥90%，检测标准GB/T20944.2-2007。（提供检测报告） 7、石棉纤维：未检出，检测标准FZ/T01057-2007。（提供检测报告） 8、阻燃标准：水洗最低标准5次（不包含5次）后依旧符合GB8624-2012 B1级，符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。（提供检测报告） 9、安全性能：甲醛含量：≤300mg/kg，可分解致癌芳香胺染料：禁用，PH值：4.0-9.0，无异味，检测标准GB/T2912.1-2009，GB/T17592-2011，GB/T7573-2009，GB/T7573-2009。 10、单位面积克重：≥240g/㎡，检测标准GB/T4669-2008。 11、色牢度：耐皂洗、耐水、耐干（湿）摩擦色牢度≥4级，检测标准GB/T3921-2008，GB/T5713-2013，GB/T3920-2008。 12、防霉性能：≤2级。符合GB/T24346-2009。（提供检测报告） |
| 辅料布带 | 1、成分：100%聚酯纤维，检测标准FZ/T01057-2007。（提供检测报告） 2、安全性能：甲醛、异味、PH值、可分解芳香胺致癌物质含量必须符合国家纺织品强制性标准GB18401-2010C类或更优标准（GB18401-2010B类或A类）,检测标准GB/T2912.1-2009、GB/T7573-2009、GB/T17592-2011、GB18401-2010。 3、断裂强力（抗老化能力）：老化前：经向≥1900N，老化后：经向≥1800N，检测标准GB/T3923.1-2013。（提供检测报告） 4、织物密度：经向：≥400根/10cm，纬向：≥700根/10cm，检测标准GB/T4668-1995。（提供检测报告） 5、色牢度：耐水色牢度≥4级，耐洗色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级，酚黄变≥3级，检测标准GB/T5713-2013，GB/T12490-2014，GB/T3920-2008，GB/T8427-2008，GB/T29778-2013。（提供检测报告） 6、阻燃标准：符合GB/T17591-2006B1级，GB/T5455-2014，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤5S。（提供检测报告） 7、致癌染料：禁用，检测标准GB/T20382-2006。（提供检测报告） 8、致敏染料：禁用，检测标准GB/T20383-2006。 9、防紫外线能力:UPF＞50，T（UVA）av＜5% 。 |
| 轨道 | 轨道： 1、铝型材标号：6063-T5。 2、轨道弯曲度≤0.15mm（提供检测报告）。 3、规格为宽*长≥（宽28mm*长22mm）方形轨道，国标型材厚度: ≥2mm（提供检测报告）。 4、力学性能：规定非比例延伸强度≥205N/mm2，抗拉强度≥230N/mm2，断后伸长率≥8.5%（提供检测报告）。 5、硬度：韦氏硬度≥10.5HW，压痕硬度（膜层抗压痕性）≥95（提供检测报告）。 6、轨道具有耐盐酸性、耐溶剂性、耐洗涤剂性。 |
| 注意事项 | 1、要求提供检测报告的技术标准必须提供2019年1月1日至投标截止日具有CMA或CNAS资质检测机构签发的检测报告。（投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章，开标时携带检测报告的原件或公证件备查。） 2、技术参数响应为正偏离的，必须提供具有CMA或CNAS资质的检测机构对招标产品与供应商投标产品的对比检测报告，检验对比报告结果为优的，才能视为正偏离。供应商响应为正偏离而未提供对比检验报告的视为负偏离。 3、如在评审中经与相关检验机构核对为虚假检验报告的，将上报财政局按相关法律法规处罚，同时向社会公布。 4、以上如遇国家新检测标准出台，则按新检测标准执行。投标人提供的所有产品应需符合或优于现行所属行业国家标准。 |

招标文件第四章评标细则中：三、评分细则中的内容更正为：

三、评分细则

| 序号 | 评审类别 | 评审内容 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重 |  | 30 |
| 2 | 技术部分 | 技术参数响应情况 | 根据投标人响应的技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评审。 评审依据： - 投标人提供符合布帘1产品中第1-7、9-12项技术标准的检测报告得1分；提供符合第8项阻燃标准的检测报告，水洗30次及以上的得1分，水洗100次的得3分，本项最高得4分。 2、投标人提供符合布帘2产品中第1、4、5、6、11项技术标准检测报告得1分；提供第2项技术标准的检测报告得2分；提供第7项阻燃标准的检测报告，水洗30次及以上的得1分，水洗100次得3分；提供第3项环保的检测报告B类（直接接触皮肤）的得1分，A类（婴幼儿用品）得2分。本项最高得8分。 3、投标人提供符合布帘3产品中第1、2项技术标准的检测报告得1分；提供第4-7、12项环保的检测报告得1分；提供符合第8项阻燃标准的检测报告，水洗30次及以上的得1分，水洗100次得3分。提供第3项环保的检测报告B类（直接接触皮肤的）得1分，A类（婴幼儿用品）得2分。本项最高得7分。 4、投标人提供辅料布带产品中第4项技术标准的检测报告得1分；提供符合1、3、5、7项技术标准的检测报告得1分；提供符合第6项阻燃标准的检测报告，水洗30次及以上的得1分，水洗50次的得3分，本项最高得5分。 5、投标人提供窗帘轨道产品中第2、3、4、5项技术标准的检测报告得2分。本项总分为2分。 注：1、所有检测报告必须是具有CMA或CNAS资质机构签发的，否则视为不满足招标要求，视为负偏离。 2、上述须提供检测报告的缺一项不得分。 | 26 |
| 3 | 综合部分 | 综合实力 | 投标人或所投产品生产厂家 1.获得质量管理体系、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证（认证范围包含窗帘的生产和销售）的并在有效期内的每有一个证书得2分，最高得6分。 2.获得GB/T29490-2013知识产权管理体系（认证范围包含窗帘的生产和销售）的得3分。 评审依据： 1）提供以上管理体系证书复印件加盖投标人和所投产品生产厂家公章，同时还必须提供在中国国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）网站查询的截图，提供不全不得分。 | 9 |
|  |  | 样品 | 评标委员会对投标人所提供样品的材质纹理、有无异味、色差、外观美观度、手感、制作工艺等情况进行综合评分。 布帘1：材质优良，无异味、色差，无线头，外观美观，手感柔软，制作工艺精良的，得5分； 材质较好，稍有异味、色差，外观稍有线头，手感较为柔软，制作工艺一般的，得2分； 材质一般，有异味、色差，外观褶皱、线头杂乱，手感较硬，制作工艺差的，得1分。 布帘2：材质优良，无异味、色差，无线头，外观美观，手感柔软，制作工艺精良的，得5分； 材质较好，稍有异味、色差，外观稍有线头，手感较为柔软，制作工艺一般的，得2分； 材质一般，有异味、色差，外观褶皱、线头杂乱，手感较硬，制作工艺差的，得1分。 布帘3：材质优良，无异味、色差，无线头，外观美观，手感柔软，制作工艺精良的，得5分； 材质较好，稍有异味、色差，外观稍有线头，手感较为柔软，制作工艺一般的，得2分； 材质一般，有异味、色差，外观褶皱、线头杂乱，手感较硬，制作工艺差的，得1分。 说明：未送、少送、错送或未按文件提供样品的本项不得分，评标委员会现场对所提供面料样品进行破坏性实验。 | 15 |
|  |  | 项目实施 方案 | 评标委员会根据安装方案、施工进度、安全保障、质量目标、人员安排等情况进行评分： 1、安装方案、施工进度合理、切实可行的，得5分；安装方案、施工进度较为合理、切实可行的，得2分；一般的，得1分；不提供不得分，本项最高得5分。 2、安全保障、质量目标内容详尽、保障周全的，得5分；安全保障、质量目标内容较为详尽、保障较为周全的，得2分；一般的，得1分；不提供不得分，本项最高得5分。 3、人员安排等情况合理的，得4分；人员安排等情况较为合理，得2分；一般的，得1分，不提供不得分，本项最高得4分。 | 14 |
| 4 | 投标人业绩 | 提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似本项目的所投产品业绩证明材料，每提供1份合同得1分，最高得2分。提供合同复印件并加盖投标人公章。原件携带至开标现场核查，不提供原件不得分。 |  | 2 |
| 5 | 售后服务 | 投标人或所投产品生产厂家 投标人具有有效期内的通过GB/T27922-2011售后服务体系五星级认证证书得2分；四星级认证证书得1分；三星级及以下认证证书得0.5分。 评审依据： 提供证书复印件加盖投标人和所投产品生产厂家公章，提供不齐全或无法评定则不得分，同时还必须提供在中国国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）网站查询的截图，未提供不得分。 |  | 2 |
| 6 | 政府采购政策功能性得分 | 投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得2分。 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章，同时还必须提供在中国国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）网站查询的截图，未提供不得分。 |  | 2 |

注：

1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件并加盖鲜章，要求“原件或公证件核查”的必须将原件或公证件携带至开标现场核查，否则不得分。

2.评标时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评标依据，不得分。

3.为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。